橡胶止水带产品型号

| 型号 | 产品断面示意图 | 型号 | 产品断面示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 651型 280-(7-12) 290-(8-12) 300-(8-15) 310-(8-15) 350-(8-12) 400-(10-20) 450-(10-20) 500-(10=20) |  | 657型 250-(10-15) 280-(10-20) 300-(10-20) 350-(10-20) |  |
| 652 280-(7-14) 300-(8-15) 310-(10-15) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) |  | 322 322-6 |  |
| 653 230-(6-10) 280-(6-10) 300-(10--15) |  | 659 290-(10-15) 300-(12-15) 350-(12-20) 400-(12-200) |  |
| 654 350-(8-20)) 400-((10-20) 450-(10-20) |  | 660 300-(6-10) 350-(10-15) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) |  |
| 655 290-(10-14) 300-(10-15) 320-(10-18) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) |  | 661 350-(10-18) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) |  |
| 656 295-(15-18) 300-(15-20) 400-(15-20) |  | 662 350-(8-12) 400-(10-15) 450-(12-20) 500-(12-20) |  |

橡胶止水带型号规格

橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。

止水带的设计及选用

止水带的选择

a、应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按照下列规定：

a、 一般情况下多选择天然橡胶止水带；

b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；

c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；

d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；

e、当使用温度为：-25℃~60℃时选用氯丁橡胶止水带

-35℃~60℃时选用天然橡胶止水带

-40℃~60℃时选用三元乙丙橡胶止水带

f、当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带（EVA、PE、ECB、HDPE、PVC）。

| 止水带宽度 （mm） | 止水带常用厚度 （mm） | 变形缝的水平及垂直变形量（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 200 | 6 | ● |  |  |  |  |
| 250 | 6 | ○ | ● |  |  |  |
| 300 | 8 | ○ | ○ | ● |  |  |
| 350 | 8 | ○ | ○ | ● |  |  |
| 400 | 10 |  | ○ | ○ | ● |  |
| 450 | 12 |  |  |  | ○ | ● |
| 500 | 12 |  |  |  | ○ | ● |

橡胶止水带物理机械性能

我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000生产的，尺寸公差技术要求一律执行国家标准。如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

产品在运输及存放时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。勿与影响橡胶质量的物质相接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10℃～+30℃，相对湿度在40%--80%，并应保持清洁。

止水带外观质量要求

| 序号 | 缺陷名称 | 外观质量要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气泡、凹痕、杂质、明疤 | 允许有深度不大于2mm，面积不大于16mm2凹痕、气泡杂质明疤等缺陷不超过4处；设计工作面仅允许有深度有大于1mm，面积不大于10mm2的缺陷不超过3处。 |  |
| 2 | 开裂、缺胶、海绵状 | 不允许 |  |
| 3 | 中心孔偏心 | 不允许超过管状断面厚度的1/3 | 极限偏差 |
| 4 | 厚度极限偏差 | 止水带公称厚度 | +1 0 |
|  |  | 4-6 | +0.3 0 |
|  |  | ＞6-10 | +2 0 |
|  |  | ＞10-20 |  |
| 5 | 宽度 | 为模压制品的±3% |  |

| 橡胶止水带性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  |  | 指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | S | J |
| 1 | 硬度（邵尔A）,度 |  |  |  |  |  |  | 60±5 |  | 60±5 | 60±5 |
| 2 | 拉伸强度,MPa ≥ |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 12 | 10 |
| 3 | 扯断伸长率,% ≥ |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 380 | 300 |
| 4 | 压缩永久变形 |  |  |  | 70℃×24h,% ≤ |  |  | 35 |  | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  | 23℃×168h,% ≤ |  |  | 20 |  | 20 | 20 |
| 5 | 撕裂强度 21 ,KN/m ≥ |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 25 | 25 |
| 6 | 脆性温度, ℃ ≤ |  |  |  |  |  |  | -45 |  | -40 | -40 |
| 7 | 热空气老化 31 |  | 70℃×168h |  | 硬度（邵尔A）,度 ≤ |  |  | +8 |  | +8 | -- |
|  |  |  |  |  | 拉伸强度,MPa ≥ |  |  | 12 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 扯断伸长率,% ≥ |  |  | 300 |  | 300 |  |
|  |  |  | 100℃×168h |  | 硬度（邵尔A）,度 ≤ |  |  | -- |  | -- | +8 |
|  |  |  |  |  | 拉伸强度,MPa ≥ |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  | 扯断伸长率,% ≥ |  |  |  |  |  | 250 |
| 8 | 臭氧老化50pphm: 20%, 48h |  |  |  |  |  |  | 2级 |  | 2级 | 0级 |
| 9 | 橡胶与金属粘合 |  |  |  |  |  |  | 断面在弹性体内 |  |  |  |
| 注： 1 橡胶与金属粘合项仅适用于具有钢边的止水带。 2 若有其他特殊需要时，可由供需双方协议适当啬检验，如根据用户需求酌情考核霉菌试验，但其防霉性能应等于或高于2级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | A |  | B |  | D | D1 |  | 原规格型号 |  |  |
| WB1W- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295×7 |  | 295 |  | 7 |  | 27 | 17 |  | 无 |  |  |
| WB1J4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270×7 |  | 270 |  | 7 |  | 25 | 15 |  | WB2-270-7 |  |  |
| WB1J6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280×8 |  | 280 |  | 8 |  | 27 | 17 |  | WB1-280-8 |  |  |
| 285×9 |  | 285 |  | 9 |  | 27 | 17 |  | WB1-285-9 |  |  |
| 350×5 |  | 350 |  | 5 |  | 35 | 23 |  | 无 |  |  |
| 400×10 |  | 400 |  | 10 |  | 28 | 15 |  | 无 |  |  |
| WB1S4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300×7 |  | 300 |  | 7 |  | 25 | 15 |  | WB3-300-7 |  |  |
| 330×6 |  | 330 |  | 6 |  | 25 | 15 |  | 无 |  |  |
| WB1T4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270×6 |  | 270 |  | 6 |  | 25 | 15 |  | 无 |  |  |
| WB1T6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300×8-1 |  | 300 |  | 8 |  | 30 | 16 |  | 无 |  |  |
| 300×8-2 |  | 300 |  | 8 |  | 36 | 22 |  | 无 |  |  |
| WB2J4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330×7 |  | 330 |  | 7 |  | 34 | 20 |  | 无 |  |  |
| WB2J6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300×8 |  | 300 |  | 8 |  | 36 | 22 |  | WB4-300-8 |  |  |
| 300×10 |  | 300 |  | 10 |  | 44 | 22 |  | 无 |  |  |
| WB2T4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330×10 |  | 330 |  | 10 |  | 40 | 20 |  | WB11-330-10 |  |  |
| WB2T6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300×8 |  | 300 |  | 8 |  | 41 | 25 |  | 无 |  |  |
| WB3W- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285×9 |  | 285 |  | 9 |  | 27 | 17 |  | WB9-285-9 |  |  |
| 290×10 |  | 290 |  | 10 |  | 50 | 25 |  | WB9-295-10 |  |  |
| 295×7 |  | 295 |  | 7 |  | 26 | 16 |  | 无 |  |  |
| WB3J4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290×10 |  | 290 |  | 10 |  | 50 | 25 |  | WB5-290-10 |  |  |
| WB4W- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230×9.5 |  | 230 |  | 9.5 |  | 38 | 19 |  | WB7-230-9.5 |  |  |
| 250×8 |  | 250 |  | 8 |  | 40 | 20 |  | 无 |  |  |
| 250×10 |  | 250 |  | 10 |  | 40 | 20 |  | WB7-250-10 |  |  |
| 300×10-1 |  | 300 |  | 10 |  | 60 | 30 |  | WB7-300-10-1 |  |  |
| 300×10-2 |  | 300 |  | 10 |  | 40 | 20 |  | WB7-300-10-2 |  |  |
| 330×10 |  | 330 |  | 8 |  | 40 | 20 |  | 无 |  |  |
| WB4Y2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295×15 |  | 295 |  | 15 |  | 60 | 40 |  | WB6-295-15 |  |  |
| WB5T6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350×7 |  | 350 |  | 7 |  | 25 | 15 |  |  |  |  |